9.10样品（碳酸钙粉）测试结果明细

| 样品名称 | 测试温度 | 测试前重量（g） | 水含量（MC） |
| --- | --- | --- | --- |
| TC8 | 145℃ | 5.428 | 0.23% |
|  |  | 5.168 | 0.24% |
| 天一粉 |  | 4.452 | 0.54% |
|  |  | 4.168 | 0.53% |
| cc903.1 |  | 5.013 | 0.28% |
|  |  | 4.895 | 0.25% |
| cc903.2 |  | 5.442 | 0.21% |
|  |  | 4.870 | 0.23% |