塑料成品水分测试

测试机型：QL-720B

测试温度：105℃

| 产品规格 | 第一次测试（%） | 第二次测试（%） |
| --- | --- | --- |
| CA08D（已吸水） | 0.70 | 0.80 |
| CA08D（未吸水） | 0.43 | 0.32 |
| CA08D PA66（626） | 0.36 | 0.39 |
| CA08D PA66（158） | 0.47 | 0.43 |

测试机型：QL-720B/QL-100B

| 产品规格 | QL-720B（%） | QL-100B（%） |
| --- | --- | --- |
| CA08F（未吸水） | 0.24 | 0.348 |