塑料粒子烘干水分测试

测试机型：QLMD-100B

取样量：15g左右

测试温度：140℃

测试步骤：

- 取出仪器，通上电源开机，设置加热模式（①干燥程序：标准②干燥温度：140℃③关闭标准：定时，10分钟），保存模式；

- 取15g左右待测粒子放入样品盘，用实验勺扫匀，盖下上盖，启动程序，先进行10分钟的烘干处理；

- 停机以后为了避免烘干的塑料粒子吸收空气中的水分，马上再次启动程序，时间到后仪器自动停机，显示烘干后塑料粒子的水分。

- 测试结果：